

 **ТРУБЫ НАПОРНЫЕ С ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТИ ПЭ100, ПЭ100RC.**

Трубы с защитной оболочкой состоят полиэтиленовой трубы марки ПЭ100, ПЭ100 RC и наружной защитной оболочки из термопласта.

Трубы с защитной оболочкой применяются при укладке без использования песчаной засыпки, при прокладке в скальных, крупнообломочных, гравийно-галечных, щебенистых, неустойчивых и подвижных грунтах.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НаружныйДиаметр(мм.) | толщина стенки (мм.)**SDR17** | толщина стенки (мм.)**SDR13.6** | толщина стенки (мм.)**SDR11** | Толщиназащитного покрытия, мм | Цена с НДС руб./м. |
| 63 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 0.8-1.3 | По запросу |
| 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 0.8-1.3 | По запросу |
| 90 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 0.9-1.3 | По запросу |
| 110 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 0.9-1.5 |  По запросу |
| 125 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 1.0-1.6 | По запросу |
| 140 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 1.1-1.6 | По запросу |
| 160 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 1.1-1.7 | По запросу |
| 180 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 1.1-1.7 | По запросу |
| 200 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 1.2-1.8 | По запросу |
| 225 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 1.3-1.9 | По запросу |
| 250 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 1.4-2.1 | По запросу |
| 280 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 1.4-2.2 | По запросу |
| 315 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 1.5-2.3 | По запросу |

Трубы поставляются с диаметром от 63 до 110 мм в бухтах (по 100-200 метров). Если диаметр превышает 110 мм, трубы поставляются в виде отрезков (12-13 метров).

 http://www.stockpolymer.ru/